

|  |  |
| --- | --- |
| **Ordre de Service :** | 1 du 2025-06-23 |
| **Code Prestation :** | cm12 |
| **Nature échantillon :** | com.cetim.labs.model.EchantillonTypes@1366c2bc |
| **Code échantillon :** | cm342 |
| **Date d’exécution d’essai :** | {{date}} |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESULTATS DES ESSAIS PHYSIQUES :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **Consistance normalisée (%)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H2O | | | | | | | | | | | | 25,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ± | | | | | | 0,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **Temps de prise (mn)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dèbut | | | | | | | | | | | | 179 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ± | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fin | | | | | | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ± | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **Stabilité (mm)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Froid | | | | | | | | | | | | | | // | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chaud | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ± | | | | | | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Masse volumique absolue du ciment (g/cm3)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mv | | | | | | | | | | | | 3,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ± | | | | | | 0,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Finesse suivant la méthode Blaine (cm2/g)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SSB | | | | | | | | | | | | 3891 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ± | | | | | | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |